**消泡剂、引气剂对混凝土性能的影响**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **消泡剂****（‰）** | **引气剂****（‰）** | **混凝土坍落度（mm** | **混凝土强度（MPa）** |
| 0h | 1h | 2h | 坍损（2h） | 7d |
| A1A2A3A4A5 | 0 | 01234 | 210210215230240 | 115135185220230 | 95120160215230 | 11590551510 | 35.834.432.931.530.6 |
| A6A7A8A9A10 | 1 | 01234 | 195205210225230 | 110135170220225 | 7105160215220 | 120100501010 | 37.437.036.734.132.2 |
| A11A12A13A14A15 | 2 | 01234 | 180185205220225 | 100130165220225 | 6695150215220 | 115905555 | 39.639.238.538.135.9 |
| A16A17A18A19A20 | 3 | 01234 | 150160175190195 | 85120150185185 | 4075130160170 | 11085453025 | 41.340.239.638.836.5 |

